## Slide 1
MARQUAGE ROUTIER
EN MILIEU MUNICIPAL

## Slide 2: introduction
La qualité du marquage routier demeure un enjeu majeur lors de sa mise en place. Les progrès récents concernant les matériaux et les nouvelles normes environnementales nous obligent à réviser nos procédures de surveillance. Voici donc, quelques outils pour vous aider à mieux comprendre ces enjeux.

## Slide 3: plan de formation
Les normes de la signalisation horizontale;
Les normes environnementales;
Les homologations;
Le pré marquage;
Les différents produits de marquage;
Les équipements de marquage routier;
Les appels d’offre;
Outils d’inspection.

## Slide 4: normes signalisation horizontale
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier.fr.html
Notes: Toutes les normes sont disponibles dans les publications Québec.

## Slide 5: normes signalisation horizontale
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier.fr.html
Notes: Toutes les normes sont disponibles dans les publications Québec.

## Slide 6: normes signalisation horizontale
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier.fr.html
Notes: Toutes les normes sont disponibles dans les publications Québec.

## Slide 7: normes signalisation horizontale
Notes: Toutes les normes sont disponibles dans les publications Québec.

## Slide 8: normes signalisation horizontale
Normatif
Règlementaire
Normatif
Notes: Les dessins normalisés du Tome V qui ont une valeur réglementaire sont identifiés par une cartouche grise. Les dessins au cartouche blanche sont des normes.

## Slide 9: normes signalisation horizontale
Notes: Les dessins normalisés du Tome V qui ont une valeur réglementaire sont identifiés par une cartouche grise. Les dessins au cartouche blanche sont des normes.

## Slide 10: normes signalisation horizontale
Notes: Les dessins normalisés du Tome V qui ont une valeur réglementaire sont identifiés par une cartouche grise. Les dessins au cartouche blanche sont des normes.

## Slide 11: normes environnementales

## Slide 12: normes environnementales
RMR: revêtements de marquage routier
COV: composés organiques volatiles
Source: Environnement Canada ISBN 978-1-100-97017-2
Notes: Norme d’Environnement Canada section 5
Alkyde se situe à 450 g/L

## Slide 13: homologation

## Slide 14: homologation
Banc d’essais pour homologation
Notes: Section 3
Rappel que seul ENNIS est homologué dans le latex jaune
Et le pourquoi de l’homologation durée plus longue

## Slide 15: homologation
Classe 1: 100% à 95% Classe 2: 95% à 75% Classe 3: 75% à 50%
Voici un exemple des classes de durabilité du marquage
Classe 4: 50% à 25% Classe 5: 25% à 15% Classe 6: 15% à 0%
*Tremblay, M. (2005). État de la situation horizontale au Québec, MTQ.
Notes: Avec un produit homologué, vous devriez passer de classe 1 à classe 3 en une année. La qualité dépend (DJMA=débit journalier moyen annuel) Entretien annuel Condition d’application.
Vous pouvez utiliser ce guide comme prise de décision au marquage.
Rappel que le MTQ: fond d’époxy ensuite entretien au latex.

## Slide 16: Pré marquage

## Slide 17: Pré marquage

## Slide 18: Pré marquage

## Slide 19: Pré marquage (appliquer en même temps que l’enrobé du surface)

## Slide 20: Produits de marquage routier

## Slide 21: produits
* Normes Ministère des Transport du Québec Tome7: Matériaux
REVÊTEMENTS DE MARQUAGE ROUTIER
Courte durée
Moyenne durée
Époxy
MMA
Longue durée
Bande pré-fabriquée
Époxy longue durée
MMA longue durée
10201*
10204*
10202*
10202*
10203*
10203*
10203*
Peinture à base d’alkyde
Peinture à base d’eau
Peinture à base d’alkyde bas COV
10205*
Notes:   Manque thermoplastique. Choix du ministère.

## Slide 22: Produits courte durée
Notes:   Polymérisation: Action de séchage de la peinture. Structure chimique qui se transforme.

## Slide 23: Produits courte durée
Peinture alkyde
  Polymérisation par évaporation du solvant (naphta);
  Le composé organique volatile (COV) se situe autour de 450g/l.;
  Durée de vie de six à huit mois;
  La pose doit être refaite deux et même trois fois annuellement;
  Vitesse de pose de 20 km/h et plus…;
  Temps de séchage: 15 minutes;
  Diminution rapide de la rétro-réflexion;
  Interdiction d’application d’Environnement Canada du 1er mai au 15 octobre (COV >150g/l.)*.
*www.ec.gc.ca/cov-voc ISBN : 978-1-100-97017-2
Notes:   Polymérisation: Action de séchage de la peinture. Structure chimique qui se transforme.

## Slide 24: Produits courte durée
Peinture alkyde
Éléments à vérifier | Exigences
À la pose | Respect des conditions météorologiques et routières Chaussée sèche et propre Aucun risque de pluie avant que la peinture ne soit sèche Température ≥ 0 °C T°surface ≥ (T°point de rosée + 2 °C) Respect du prémarquage, le cas échéant Alignement du marquage par rapport au marquage existant, le cas échéant Dimension des lignes de marquage Qualité des travaux, dont l’uniformité du film humide et la définition des lignes Taux de pose appliqué (mesures prises dans les réservoirs) – 48 litres/km Échantillonnage (si nécessaire)
Deux semaines après la pose | Rétroréflexion du marquage Blanc ≥ 250 mcd/lux/m2 Jaune ≥ 175 mcd/lux/m2
Notes:   Polymérisation: Action de séchage de la peinture. Structure chimique qui se transforme.

## Slide 25: Produits courte durée
Peinture à base d’eau
  Polymérisation par évaporation de l’ammoniac;
  Le composé organique volatile (COV) se situe autour de 135g/l.;
  Résistance supérieure à l’alkyde;
  Durée de vie de six mois à un an;
  Vitesse de pose de 20 km/h et plus…;
  Temps de séchage rapide de 5 minutes et plus selon l’humidité
  Rétro-réflexion excellente;
  Nécessite des conditions climatiques particulières lors de la pose (moins de 80% d’humidité pour un rendement optimum).
Notes: Ou Latex…

## Slide 26: Produits courte durée
Peinture à base d’eau
Notes: Ou Latex…

## Slide 27: Produits courte durée
Peinture à base d’eau (avec camion traceur)
Éléments à vérifier | Exigences
À la pose | Respect des conditions météorologiques et routières Chaussée sèche et propre Aucun risque de pluie avant que la peinture ne soit sèche Humidité relative ≤ 80 % Température ≥ 10 °C T°surface ≥ (T°point de rosée + 2 °C) Respect du prémarquage, le cas échéant Alignement du marquage par rapport au marquage existant (rafraîchissement du marquage) Dimension des lignes de marquage (voir tableau 3, page 18) Qualité des travaux, dont l’uniformité du film humide et la définition des lignes Taux de pose appliqué (mesures prises dans les réservoirs) – 48 litres/km Échantillonnage (si nécessaire)
Deux semaines après la pose | Rétroréflexion du marquage Blanc ≥ 250 mcd/lux/m2 Jaune ≥ 175 mcd/lux/m2
Début octobre de l’année d’application | Mesurer le taux de présence des lignes de marquage et valider s’il satisfait aux exigences prévues au devis
Notes: Ou Latex…

## Slide 28: Produits courte durée
Peinture à base d’eau (travaux ponctuels)
Éléments à vérifier | Exigences
À la pose | Respect des conditions météorologiques et routières Chaussée sèche et propre Aucun risque de pluie avant que la peinture ne soit sèche Humidité relative ≤ 80 % Température ≥ 10 °C T°surface ≥ (T°point de rosée + 2 °C) Alignement du marquage par rapport au marquage existant (rafraîchissement du marquage) Dimension des marques Références : devis techniques disponibles au www.rsr.transports.gouv.qc.ca Qualité des travaux, dont l’uniformité du film humide et la définition des lignes Taux de pose appliqué – 400 microns Échantillonnage (si nécessaire)
Deux semaines après la pose | Rétroréflexion du marquage Blanc ≥ 250 mcd/lux/m2 Jaune ≥ 175 mcd/lux/m2 Uniformité au niveau de la dispersion des microbilles de verre
Notes: Ou Latex…

## Slide 29: Produits courte durée
Peinture alkyde bas COV
  Polymérisation par évaporation du solvant (acétone);
  Le composé organique volatile (COV) se situe autour de 150g/l.;
  Durée de vie de six à huit mois;
  La pose doit être refaite deux et même trois fois annuellement;
  Vitesse de pose de 20 km/h et plus…;
  Temps de séchage: 15 minutes;
  Diminution rapide de la rétro-réflexion
  Aucune homologation.
Notes: Polymérisation: Action de séchage de la peinture. Structure chimique qui se transforme.

## Slide 30: Produits moyenne durée
Notes:   Époxy: polymérisation par réaction chimique de deux produits c.à.d. résine (monomère époxyde) et durcisseur

## Slide 31: Produits moyenne durée
Résine époxydique
  Polymérisation par le mélange de deux composantes qui deviennent solide à 100%. Ratio 2/1;
  Le composé organique volatile (COV) se situe autour de 5g/l.;
  Durabilité de deux ans;
  Vitesse d’application de 12 km/h.;
  Temps de séchage d’une heure;
  Rétro-réflexion bonne.
Notes:   Époxy: polymérisation par réaction chimique de deux produits c.à.d. résine (monomère époxyde) et durcisseur

## Slide 32: Produits moyenne durée
Résine époxydique
Éléments à vérifier | Exigences
À la pose | Respect des conditions météorologiques et routières Chaussée sèche et propre Aucun risque de pluie avant que le produit ne soit sec Température ≥ 10 °C T°surface ≥ (T°point de rosée + 2 °C) Respect du prémarquage Alignement du marquage Dimension des lignes de marquage Qualité des travaux, dont l’uniformité du film humide et la définition des lignes
Deux semaines après la pose | Rétroréflexion du marquage Blanc ≥ 250 mcd/lux/m2 Jaune ≥ 175 mcd/lux/m2
Après 1 an et 2 ans | Mesurer le taux de présence des lignes de marquage et valider s’il satisfait aux exigences prévues au devis
Notes:   Époxy: polymérisation par réaction chimique de deux produits c.à.d. résine (monomère époxyde) et durcisseur

## Slide 33: Produits moyenne durée
M.M.A. (méthacrylate de méthyle)
  Polymérisation par le mélange de deux composantes qui deviennent solides à 100%. Ratio 1/1;
  Le composé organique volatile (COV) est moins de 5g/l.;
  Durée de vie de deux ans;
  Vitesse d’application lente (manuel seulement);
  Temps de séchage d’une heure;
  Rétro-réflexion bonne.
Notes:   MMA = Méthacrylate de méthyle. Polymérisation résine (polymère acrylique) et durcisseur

## Slide 34: Produits longue durée

## Slide 35: Produits longue durée
Bandes préfabriquées
  Fabrication en usine;
  Aucun COV;
  Durabilité de cinq à sept ans;
  Application sur enrobé neuf seulement et enfoncé par un rouleau compacteur;
  Excellente apparence.

## Slide 36: Produits longue durée
Résine époxydique
  Même produit que moyenne durée;
  Vitesse d’application d’environ 8 km/h.;
  La seule différence est au niveau du taux de pose;
  L’incrustation est sans contredit, la meilleure méthode.

## Slide 37: Produits longue durée
M.M.A. (méthacrylate de méthyle)
  Même produit que moyenne durée;
  La seule différence est au niveau du taux de pose;
  L’incrustation est sans contredit, la meilleure méthode.

## Slide 38: produits
Méthode incrustation
Notes: À quoi ça ressemble l’incrustation…Époxy ou MMA

## Slide 39: produits
Méthode incrustation
Notes: À quoi ça ressemble l’incrustation…Époxy ou MMA

## Slide 40: Autres produits
Microbilles norme 14601*
* Normes Ministère des Transport du Québec Tome7: Matériaux divers
Notes: On désigne par microbilles de verres des particules sphériques transparentes qui sont ajoutées aux marquages routiers afin de les rendre visibles de nuit.
Rappel de la norme des contaminants maximaux versus les produits chinois…
– antimoine (Sb) : 75 mg/kg;
– arsenic (As) : 50 mg/kg;
– cadmium (Cd) : 20 mg/kg;
– mercure (Hg) 20 mg/kg;
– plomb (Pb) : 50 mg/kg.

## Slide 41: Autres produits
Outils de contrôle de la rétroréflexion

## Slide 42: Produits
Types de contenant des produits de marquage routier
Alkyde
Latex
Notes: Voici les contenants des RMR
Étant donné la variété de contenant disponible, la vérification de l’étiquetage devient primordiale.
Parler des sacs de plastique pour les contenants de métal.

## Slide 43: Équipements

## Slide 44: Équipements

## Slide 45: Équipements

## Slide 46: Équipements
Réservoirs peinture
Réservoirs microbilles
Cabine
Plate-forme
Chariot peinture
Caméra de guidage
Pompe
Compresseur
Laser de guidage
Latex/Alkyde

## Slide 47: Équipements
Système de gestion automatisé
Notes: Voici une capture d’écran des ordinateurs de bord des camions traceur
Calibration annuelle (ISO)
Suivi du rapport

## Slide 48: Équipements
Rapport Axial
Notes: Rapport type
Nous verrons un peu plus tard comment suivre les quantités si pas de système de gestion

## Slide 49: Équipements (Enregistrement des travaux)
Notes: Rapport type
Nous verrons un peu plus tard comment suivre les quantités si pas de système de gestion

## Slide 50: Équipements

## Slide 51: Équipements
Notes: Machine ponctuel
Certaines machines peuvent calculer les distances marquées

## Slide 52: Équipements
Notes: Montrer ce qui se fait au traceur, au gabarit

## Slide 53: Équipements
Notes: Machine effaceuse

## Slide 54: Équipements

## Slide 55: Appel d’offres

## Slide 56: Appel d’offres
Clauses Techniques typiques dans un devis
  Description des travaux;
  Durée des travaux;
  Pénalité;
  Exigences de performance;
  Matériaux demandés;
  Matériel;
  Examen des lieux;
  Exécution des travaux;
    Pré marquage;
    Peinture;
    Microbille de verre
    Taux de pose;
    Condition d’application;
    Contrôle d’application;
    Signalisation;
    Mode de paiement.

## Slide 57: Outils d’inspection
Notes: En faire l’achat

## Slide 58: Outils d’inspection
L
l
h
  Premièrement, déterminez le ratio litres/cm:
  (L x l x h) ÷ 1000 = capacité en litres.
  Ensuite, prendre votre capacité en litres ÷ hauteur du réservoir en cm = litres/cm.
Notes: En faire l’achat